附件2

2025年山东省在建高速项目工地试验室比对试验评价结果

	序号
	在建高速项目工地试验室名称
	比对试验

结果
	原因描述

	1
	山东高速工程建设集团有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程施工六合同段工地试验室
	合格
	

	2
	菏泽交科工程检测有限公司徐民高速单曹段XMJL-1标总监办工地试验室
	合格
	

	3
	山东省路桥集团有限公司S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目主体工程施工项目RWSG-1标段工地试验室
	合格
	

	4
	陕西兴通监理咨询有限公司S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目主体工程第一驻地办工地试验室
	不合格
	石灰有效钙镁含量：z=3.244

	5
	山东高速项目管理有限公司试验检测中心董梁高速沈海高速至新泰段工程第四驻地办工地试验室
	基本合格
	钢筋屈服强度：z=-2.594；钢筋抗拉强度：z=-2.046

	6
	济南金诺公路工程监理有限公司荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程第一驻地办工地试验室
	合格
	

	7
	青岛路桥建设集团有限公司青兰高速公路河套至黄岛段改扩建工程ZT4标段工地试验室
	合格
	

	8
	山东高速工程建设集团有限公司齐河至临清公路施工二标段工地试验室
	合格
	

	9
	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程第三驻地办工地试验室
	不合格
	钢筋屈服强度：z=-7.540；钢筋抗拉强度：z=7.499

	10
	青岛交通工程监理咨询有限公司青兰高速公路河套至黄岛段改扩建工程总监理工程师办公室工地试验室
	合格
	

	11
	山东省公路桥梁建设集团有限公司荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程一标工地试验室
	基本合格
	钢筋屈服强度：z=2.375；钢筋抗拉强度：z=2.465

	12
	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司庆云至章丘高速公路工程第三驻地办工地试验室
	合格
	

	13
	山东路科工程检测有限公司荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程总监办工地试验室
	合格
	

	14
	山东方正公路工程监理咨询有限公司荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程第二驻地办工地试验室
	基本合格
	钢筋最大力延伸率：z=-2.040

	15
	济南北方数智交通科技有限公司济南至宁津高速公路工程第一驻地办工地试验室
	合格
	

	16
	山东省路桥集团有限公司中心试验室济南至东阿高速公路齐河至东阿段工地试验室
	合格
	

	17
	山东华潍工程监理咨询有限公司齐河至临清公路第二驻地办工地试验室
	合格
	

	18
	山东高速工程建设集团有限公司栖霞至莱州高速公路1A标段项目经理部工地试验室
	不合格
	钢筋屈服强度：z=3.552；钢筋抗拉强度：z=3.053

	19
	青岛晟泰建设工程检测有限公司济东高速公路齐河至东阿段总监办工地试验室
	合格
	

	20
	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司济南至宁津高速公路工程第三驻地办
	合格
	

	21
	山东华鉴工程检测有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程施工四合同段工地试验室
	合格
	

	22
	山东省路桥集团有限公司中心试验室济南绕城高速港殷段改扩建工程施工二标项目经理部工地试验室
	合格
	

	23
	山东津益恒通检测科技有限公司泰新路改扩建一标段工地试验室
	合格
	

	24
	山东华鉴工程检测有限公司泰新路改扩建二标段工地试验室
	合格
	

	25
	山东泰山嘉晟工程检测有限公司泰新路改扩建项目三标段工地试验室
	合格
	

	26
	山东高速工程项目管理有限公司泰新路改扩建一驻地办工地试验室
	合格
	

	27
	山东铭鑫检测科技有限公司泰新路改扩建第二驻地办工地试验室
	合格
	

	28
	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司泰新路改扩建项目第三驻地办工地试验室
	合格
	

	29
	山东高速工程项目管理有限公司泰新路改扩建总监办工地试验室
	合格
	

	30
	山东省路桥集团有限公司中心试验室济南至宁津高速公路工程二标段工地试验室
	基本合格
	石灰有效钙镁含量：z=-2.001

	31
	山东高速工程建设集团有限公司济南绕城高速港殷段改扩建工程施工一标项目经理部工地试验室
	合格
	

	32
	山东省路桥集团有限公司中心试验室庆云至章丘高速公路工程施工三标段工地试验室
	合格
	

	33
	山东高速路桥工程试验检测有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程第二总监办工地试验室
	合格
	

	34
	山东省路桥集团有限公司中心试验室栖霞至莱州高速公路1B标段项目经理部工地试验室部工地试验室
	合格
	

	35
	青岛晟泰建设工程检测有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程第五驻地办工地试验室
	合格
	

	36
	中建八局第一建设有限公司庆云至章丘高速公路工程施工一标段工地试验室
	合格
	

	37
	北京路桥通国际工程咨询有限公司公路工程技术检测中心济南至宁津高速公路工程第四驻地办工地试验室
	合格
	

	38
	青岛城建建筑工程质量检测有限公司青兰高速公路河套至黄岛段改扩建工程ZT5标工地试验室
	基本合格
	钢筋最大力总延伸率：z=-2.040

	39
	山东高速路桥工程试验检测有限公司济南至宁津高速公路工程第二驻地办工地试验室
	不合格
	钢筋屈服强度：z=3.552；钢筋抗拉强度：z=3.053

	40
	山东省滨州公路工程有限公司庆云至章丘高速公路施工二标段工地试验室
	基本合格
	钢筋屈服强度：z=-2.528

	41
	山东高速路桥工程试验检测有限公司济南绕城高速港殷段改扩建工程总监办工地试验室
	基本合格
	钢筋屈服强度：z=2.310；石灰有效钙镁含量：z=2.583

	42
	中铁九局集团工程检测试验有限公司徐民高速单曹段施工一标段、二标段工地试验室
	不合格
	钢筋屈服强度：z=4.141

	43
	山东省公路桥梁建设集团有限公司济南至宁津高速公路工程一标段工地试验室
	合格
	

	44
	山东东泰工程咨询有限公司中心试验室董梁高速沈海高速至新泰段工程第一总监办工地试验室
	合格
	

	45
	山东省滨州公路工程有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程施工一合同工地试验室
	合格
	

	46
	山东高速工程建设集团有限公司荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程二标工地试验室
	合格
	

	47
	山东高速工程建设集团有限公司济南至宁津高速公路工程三标段工地试验室
	不合格
	钢筋屈服强度：z=-3.836

	48
	山东铭鑫检测科技有限公司庆云至章丘高速公路工程总监办工地试验室
	合格
	

	49
	山东交工建设集团有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程施工三合同段项目经理部工地试验室
	合格
	

	50
	山东万泰工程咨询有限公司济南至宁津高速公路工程总监办中心试验室
	合格
	

	51
	中铁十局集团第二工程有限公司工程试验中心徐民高速单曹段施工三标段工地试验室
	合格
	

	52
	山东省路桥集团有限公司中心试验室荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程三标工地试验室
	合格
	

	53
	中交一公局海威(北京)检测技术有限公司青兰高速公路河套至黄岛段改扩建工程ZT5标段项目经理部工地试验室
	合格
	

	54
	山东高速工程项目管理有限公司试验检测中心栖霞至莱州高速公路总监办中心试验室
	合格
	

	55
	山东恒建工程检测有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程第三驻办工地试验室
	合格
	

	56
	山东省公路桥梁建设集团有限公司济南至宁津高速公路工程一标段工地试验室分部工地试验室
	不合格
	钢筋屈服强度：z=5.252；钢筋抗拉强度：z=3.119

	57
	山东华潍工程监理咨询有限公司庆云至章丘高速公路工程第一驻地办工地试验室
	合格
	

	58
	山东高速路桥工程试验检测有限公司齐河至临清公路第一驻地办工地试验室
	合格
	

	59
	山东格瑞特交通科技有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程第一驻地办工地试验室
	不合格
	钢筋屈服强度：z=9.175；钢筋抗拉强度：z=9.461

	60
	山东万泰工程咨询有限公司S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目主体工程第二驻地办工地试验室 
	合格
	

	61
	中交路建交通科技有限公司S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目主体工程施工项目RWSG-2标段工地试验室
	合格
	

	62
	山东高速交通建设集团有限公司S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目主体工程施工RWSG-1标段工地试验室
	合格
	

	63
	山东高速工程项目管理有限公司S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目主体工程施工监理项目RWZJ-1标段总监办中心试验室
	基本合格
	钢筋抗拉强度：z=2.726

	64
	山东万泰工程咨询有限公司庆云至章丘高速公路工程第二驻地办工地试验室
	合格
	

	65
	山东高速工程项目管理有限公司试验检测中心齐河至临清公路总监理工程师办公室工地试验室
	不合格
	钢筋屈服强度：z=4.598；钢筋抗拉强度：z=4.753）

	66
	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程第六驻地办工地试验室
	合格
	

	67
	同纳检测认证集团有限公司青兰高速公路河套至黄岛段改扩建工程ZT1标段工地试验室
	合格
	

	68
	山东格瑞特交通科技有限公司G18荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段总监办工地试验室
	基本合格
	钢筋屈服强度：z=-2.659

	69
	中铁隧道集团二处有限公司中心试验室青兰高速公路河套至黄岛段改扩建工程ZT2标段工地试验室
	合格
	

	70
	山东东方路桥建设有限公司中心试验室董梁高速沈海高速至新泰段工程施工五合同段
	合格
	

	71
	山东东方路桥建设有限公司G18荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段一合同工地试验室
	基本合格
	钢筋抗拉强度：z=-2.243

	72
	山东智钧项目管理有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程第二驻地办工地试验室
	合格
	

	73
	山东铁工科技有限公司徐民高速单曹段施工四标段工地试验室
	合格
	

	74
	济南金诺公路工程监理有限公司徐民高速单曹段施工监理XMJL-2标段工地试验室
	合格
	

	75
	山东和富中程检测有限公司徐民高速单曹段施工五标段工地试验室
	合格
	

	76
	中交一公局海威（北京）检测技术有限公司齐河至临清公路施工一标段工地试验室
	基本合格
	石灰有效钙镁含量：z=-2.904

	77
	山东省路桥集团有限公司中心试验室董梁高速沈海高速至新泰段工程施工二合同工地试验室
	合格
	

	78
	中交路建交通科技有限公司济南至宁津高速公路工程四标段工地试验室
	合格
	

	79
	山东高速工程建设集团有限公司济南至宁津高速公路工程三标段工地试验室分部工地试验室
	不合格
	钢筋屈服强度：z=-3.836
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