附件1

公路桥梁板式橡胶支座产品质量

行业监督抽查实施规范

（JDCC 2021-23）

1  范围

本规范适用于交通运输部组织开展的公路桥梁板式橡胶支座（以下简称板式橡胶支座）产品质量行业监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验结果告知、异议处理、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及两个产品种类，具体如下：

- 普通板式橡胶支座

a矩形板式橡胶支座；

b圆形板式橡胶支座。

- 滑板橡胶支座

a矩形滑板橡胶支座；

b圆形滑板橡胶支座。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1监督总体

被实施监督的单位产品的全体。

3.2复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，按原检测方案对备用样品重新进行检验。

3.3复查

发现的问题处理后，重新进行的抽样检验行为。

3.4备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

JT/T 4  公路桥梁板式橡胶支座

HG/T 2198  硫化橡胶物理试验方法的一般要求

交科技规〔2020〕2号 公路水路行业产品质量监督抽查管理办法

5  抽样

5.1 抽样产品

抽样产品应符合JT/T 4标准的有关要求。

5.2 抽样方法、基数及数量

5.2.1 抽样方法

在新建、改扩建及大修公路工程施工现场、生产企业或销售企业随机抽取同一生产企业生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员应不少于2人。

5.2.2 抽样基数和数量

1）抽样基数、抽样数量见表1。

表1  抽样基数、抽样数量

| 产品名称 | 产品种类 | 产品规格 （平面尺寸:mm） | 抽样基数（块） | 监督总体（块） | 抽样方式 | 抽样数量（组） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板式橡 胶支座 | 矩形板式橡胶支座 | ≤700×700 | ≥20 | ≥20且≤500 | 在符合产品种类、规格和抽样基数的前提下，从每个监督总体（同一企业生产的、同一胶种、同一规格的产品）中随机抽取。 | 每个监督总体抽取一种样品2组，对于普通板式橡胶支座，每组10块。其中一组（10块）作为检验样品，另一组（10块）作为备用样品。对于滑板橡胶支座，每组7块。其中一组（7块）作为检验样品，另一组（7块）作为备用样品。 |
|  | 矩形滑板橡胶支座 | ≤700×700 | ≥20 | ≥20且≤500 |  |  |
|  | 圆形板式橡胶支座 | ≤750 | ≥20 | ≥20且≤500 |  |  |
|  | 圆形滑板橡胶支座 | ≤800 | ≥20 | ≥20且≤500 |  |  |

2）对于抽出的样品进行唯一性标识。

- 5.3 样品处置

5.3.1 抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。将抽取的样品分成两组，对于普通板式橡胶支座，标记-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7、-8、-9、-10号的样品为检验样品。其中标记-1、-2、-3号的样品用于抗压弹性模量试验。标记-4、-5、-6号的样品用于抗剪弹性模量试验。标记-7、-8、-9号的样品用于抗剪黏结性能试验。标记-10号的样品用于拉伸强度、拉断伸长率（支座剥离胶层后的橡胶性能）试验。标记-11、-12、-13、-14、-15、-16、-17、-18、-19、-20号的样品为备用样品。其中标记-11、-12、-13号的样品用于抗压弹性模量试验。标记-14、-15、-16号的样品用于抗剪弹性模量试验。标记-17、-18、-19号的样品用于抗剪黏结性能试验。标记-20号的样品用于拉伸强度、拉断伸长率（支座剥离胶层后的橡胶性能）试验，分别包装封样。

对于滑板橡胶支座，标记-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7号的样品为检验样品。其中标记-1、-2、-3号的样品用于抗压弹性模量试验。标记-4、-5、-6号的样品用于摩擦系数试验。标记-7号的样品用于拉伸强度、拉断伸长率（支座剥离胶层后的橡胶性能）试验。标记-8、-9、-10、-11、-12、-13、-14号的样品为备用样品。其中标记-8、-9、-10号的样品用于抗压弹性模量试验。标记-11、-12、-13号的样品用于摩擦系数试验。标记-14号的样品用于拉伸强度、拉断伸长率（支座剥离胶层后的橡胶性能）试验，分别包装封样。

样品应由检验机构的抽样人员负责携带、寄送或监督运输。

5.3.2 在抽样和样品接收时，应对样品、抽样文书、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证对该过程的可追溯性。

5.3.3 生产企业对检测结果无异议后十个工作日内，检验机构退回非破坏样品。

- 5.4 抽样文书

5.4.1 抽样人员应当使用规定的抽样文书，详细记录抽样信息。被抽查企业要求特别陈述的情况，应当在抽样文书中说明。

5.4.2 在生产企业或销售企业内抽样时，抽样文书应当由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样文书一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3 在工程现场抽样时，抽样文书应当由检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或者销售企业的有关人员共同签字确认。抽样文书一式七份，检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由销售企业或者施工单位人员将抽样文书转交生产企业。

5.4.4 实施抽检分离抽查时，应将5.4.2、5.4.3中规定的抽样文书数量增加一份，检验机构的抽样见证人应签字，并将一份抽样文书带回机构。

6  检验要求

6.1 检验项目

检验项目见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通板式橡胶支座 | 外观 | JT/T 4 |
|  |  | 平面尺寸偏差 |  |
|  |  | 厚度尺寸偏差 |  |
|  |  | 抗压弹性模量 |  |
|  |  | 抗剪弹性模量 |  |
|  |  | 抗剪黏结性能 |  |
|  |  | 拉伸强度（支座剥离胶层后的橡胶性能） |  |
|  |  | 拉断伸长率（支座剥离胶层后的橡胶性能） |  |
| 2 | 滑板橡胶支座 | 外观 |  |
|  |  | 平面尺寸偏差 |  |
|  |  | 厚度尺寸偏差 |  |
|  |  | 抗压弹性模量 |  |
|  |  | 滑板与不锈钢板表面摩擦系数 |  |
|  |  | 拉伸强度（支座剥离胶层后的橡胶性能） |  |
|  |  | 拉断伸长率（支座剥离胶层后的橡胶性能） |  |

6.2 项目检验顺序

普通板式橡胶支座：外观，平面尺寸偏差，厚度尺寸偏差，抗压弹性模量，抗剪弹性模量，抗剪黏结性能，拉伸强度（支座剥离胶层后的橡胶性能），拉断伸长率（支座剥离胶层后的橡胶性能）。

滑板橡胶支座：外观，平面尺寸偏差，厚度尺寸偏差，抗压弹性模量，滑板与不锈钢板表面摩擦系数，拉伸强度（支座剥离胶层后的橡胶性能），拉断伸长率（支座剥离胶层后的橡胶性能）。

6.3 试验方法

6.3.1 外观

支座外观应用目测及手感方法或量具逐块进行检查。其中支座表面平整度应采用分辨力不低于0.02mm的游标卡尺测量。平整度偏差等于支座周边4个不同位置所测得的2个厚度差的最大值。厚度差为连线通过圆心的2点的高度之差或相距180°的两点所测得高度之差。

6.3.2 平面尺寸偏差

板式橡胶支座的平面尺寸应用分辨力不低于0.02mm的游标卡尺或分辨力不低于0.5mm的钢直尺测量。圆形板式橡胶支座应在二个垂直交叉的位置测量直径值，见图1(a)。矩形板式橡胶支座应在每边的二个不同位置测量边长值，见图1(b)。平面尺寸测量结果取其实测值的平均值，不应超出偏差范围。

（a）                          （b）

图1  平面尺寸的测量

6.3.3 厚度尺寸偏差

橡胶支座厚度应用分辨力不低于0.02mm的游标卡尺测量。其中，圆形板式橡胶支座应在圆周上的四个不同位置测量厚度值，此四点的二条连线应互相垂直并通过圆心。矩形板式橡胶支座应在四个角点位置测量厚度值。厚度尺寸测量结果取其实测值的平均值，不应超出偏差范围。

- 6.3.4 抗压弹性模量

抗压弹性模量试验按照JT/T 4的规定进行试验。

- 6.3.5 抗剪弹性模量

抗剪弹性模量试验按照JT/T 4的规定进行试验。

- 6.3.6 抗剪黏结性能

抗剪黏结性能试验按照JT/T 4的规定进行试验。

- 6.3.7 滑板与不锈钢板表面摩擦系数

摩擦系数试验按照JT/T 4的规定进行试验。

6.3.8 拉伸强度（支座剥离胶层后的橡胶性能）和拉断伸长率（支座剥离胶层后的橡胶性能）

应按照HG/T 2198 规定制成试样，剥离胶层后按照GB/T 528的规定测定橡胶性能。

- 6.4 检验应注意的问题

6.4.1 检验记录应如实填写，保证真实、准确、清楚、完整，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和检验报告签发人共同签字确认。

6.4.2 检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.4.3 检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品的监督总体不合格。

8  检验结果告知

检验机构应及时将检验结果通知单送达生产企业，并报交通运输部备案。

在工程现场进行的监督抽查，其检验结果通知单还应同时送达工程建设单位和工程所在地省级交通运输主管部门。

9  异议处理

9.1 对检验机构的检测数据有异议，生产企业可向交通运输部提出复检申请，具备检验条件的，交通运输部委托具有法定资质的检验机构进行复检。

9.2 复检应使用备用样品，按6.1规定的项目和6.3规定的方法进行检验，并按7的规定进行合格判定。当复检结果合格，以复检结果为准。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。

10  复查

生产企业完成整改后，可向交通运输部提交整改报告和复查申请，交通运输部委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复查，并由检验机构将复查结果反馈给生产企业。

11  附则

本规范编写单位：中路高科交通检测检验认证有限公司、交科院检测技术（北京）有限公司。

本规范由交通运输部管理。

本规范自发布之日起实施，《公路桥梁板式橡胶支座产品质量监督抽查实施规范（试行）》（交通运输部2015年第32号公告）同时废止。

12  附录

附录1：检测记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：检测记录表

公路桥梁板式橡胶支座产品检测记录表

记录编号：                                                 共  页 第  页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | JT/T 4《公路桥梁板式橡胶支座》a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | 1、JT/T 4《公路桥梁板式橡胶支座》a)； 2、《公路桥梁板式橡胶支座产品质量行业监督抽查实施规范》b）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %R.H |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 和 设 备 | 序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

公路桥梁板式橡胶支座外观检测记录表

记录编号：                                                 共  页 第  页

| 样品名称 |  | 规格型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 数量（块） |  |  |  |
| 检测温度（℃） |  |  |  |  |  |
| 试样编号 | 检测项目 | 技术要求 |  |  | 检测数据 |
|  | 气泡、杂质 | 总面积不应超过支座平面面积的0.1%，且每一处面积不应大于50mm2，最大深度不应超过2mm |  |  |  |
|  | 凹凸不平 | 当支座平面面积小于0.15m2时，不应多于两处；面积大于0.15m2时，不应多于四处，且每处凹凸高度不应超过0.5mm，面积不应超过6mm2 |  |  |  |
|  | 四侧面裂纹、钢板外露 | 不允许 |  |  |  |
|  | 掉块、崩裂、机械损伤 | 不允许 |  |  |  |
|  | 钢板与橡胶粘接处开裂或剥离 | 不允许 |  |  |  |
|  | 滑板表面 | 应光滑、平整，不应有裂纹、气泡、分层和机械损伤。不允许有划痕、碰伤、敲击痕迹 |  |  |  |
|  | 支座表面平整度 | 普通支座：表面不平整度应不大于平面最大长度的0.4% |  | ≤ （mm） |  |
|  |  | 滑板支座：表面不平整度应不大于滑板平面最大长度的0.2% |  | ≤ （mm） |  |
|  | 滑板与支座粘贴错位 | 不应超过橡胶支座短边或直径尺寸的0.5‰ |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

公路桥梁板式橡胶支座尺寸偏差检测记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 样品名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  | 数量（块） |  |  |  |  |  |  |
| 检测温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号 | 检测项目 | 技术要求 |  | 实测值 |  |  |  |  | 平均值 |
|  | □长边（mm）；□直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □短边（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □长边（mm）；□直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □短边（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □长边（mm）；□直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □短边（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □长边（mm）；□直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □短边（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □长边（mm）；□直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □短边（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □长边（mm）；□直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □短边（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

公路桥梁板式橡胶支座抗压弹性模量检测记录表

记录编号：                                              共  页 第  页

| 试样 |  | 试样编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格尺寸la×lb×t (d×t)（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加劲钢板尺寸l0a×l0b×t0 (d0×t0)（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶层总厚度te（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单层橡胶片厚度t1（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 形状系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |  |  |  | 检测温度（℃） |  |  |  |  |
| 实测次数 | 传感器编号 | 压应力（MPa） |  |  |  |  | 实测E1值 （MPa） | E１三次平均值 （MPa） | E１与平均值偏差 （％） | 标准容许值E（MPa） | 与标准偏差值 （％） |
|  |  | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  | 承压力（kN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N1(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N2(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N3(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N4(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均数(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | εi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承压力（kN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | N1(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N2(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N3(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N4(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均数(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | εi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承压力（kN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | N1(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N2(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N3(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N4(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均数(0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | εi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

公路桥梁板式橡胶支座抗剪弹性模量检测记录表

记录编号：                                                 共  页 第  页

| 试样 |  | 试样编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 橡胶层总厚度te(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格尺寸la×lb×t (d×t)（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加劲钢板尺寸l0a×l0b×t0 (d0×t0)（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测温度（℃） |  |  |  |  |  |
| 实测次数 | 剪应力（MPa） |  | 水平力 （kN） |  | 传感器编号（0.01mm） |  |  |  |  | 实测G1值 （MPa） | G１平均值 （MPa） |  | G１与平 均值偏 差（％） | 标准容许值G（MPa） | 与标准偏差值 （％） |
|  |  |  |  |  | N1 | N2 | 平均值 | Δs | γi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

公路桥梁板式橡胶支座滑板与不锈钢板表面摩擦系数

检测记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 试样 | 试样编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格尺寸la×lb×t (d×t)（mm） |  |  |  |  |  |
|  | 加劲钢板尺寸l0a×l0b×t0 (d0×t0)（mm） |  |  |  |  |  |
|  | 接触面 |  |  | 滑板与不锈钢板（加硅脂油） |  |  |
| 样品编号 |  |  |  | 试验温度 |  |  |
| 测定次数 | 压应力 σ(MPa) | 压向力（kN） | 剪应力τ（MPa） | 剪切力(kN) | 摩擦系数μ |  |
| 初始值 |  |  |  |  | 单次 | 平均 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

公路桥梁板式橡胶支座抗剪黏结性能检测记录表

记录编号：                                                 共  页 第  页

| 试样 | 试样编号 |  |  |  |  | 橡胶层总厚度te(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格尺寸la×lb×t (d×t)（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 加劲钢板尺寸l0a×l0b×t0 (d0×t0)（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |  | 检测温度（℃） |  |  |
| 实测次数 |  | 剪应力（MPa） |  | 水平力（kN） | 试 样 工 作 状 态 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

公路桥梁板式橡胶支座拉伸强度、拉断伸长率检测记录表

记录编号：                                               共  页 第  页

| 样品名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  | 胶料试样 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测温度（℃） |  |  |  |  | 相对湿度（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶种 | □NR，□CR |  |  |  | 数量 （个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样类型 | 1型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厚度（mm） | 1 | 2 | 3 | 中值 | 1 | 2 | 3 | 中值 | 1 | 2 | 3 | 中值 |
| 宽度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始标距（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷载（N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伸长量（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉伸强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉断伸长率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）

编号:

检测报告

产品名称:   公路桥梁板式橡胶支座

型号规格:

委托单位:     交通运输部

检测类别:      监督抽查

批准日期:    年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共  页  第  页

| 产品名称 | 公路桥梁板式橡胶支座 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | JT/T 4《公路桥梁板式橡胶支座》a) |  |  |  |
| 判定依据 | 1、JT/T 4《公路桥梁板式橡胶支座》a)； 2、《公路桥梁板式橡胶支座产品质量行业监督抽查实施规范》b）。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照JT/T 4《公路桥梁板式橡胶支座》a)要求进行了 性能指标的检测，依据及JT/T 4《公路桥梁板式橡胶支座》a)、《公路桥梁板式橡胶支座产品质量行业监督抽查实施规范》b）进行判定，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度公路水路行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)以普通板式橡胶支座为例，使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：                 审核：                 批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共  页  第  页

| 检测 用主 要仪 器 和 设 备 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | - 样品编号： - 相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施工单位 ： 监理单位 ： 建设单位： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共  页  第  页

- 一、试样有关信息表

| 试样编号 | 型号规格 （钢板平面尺寸） (mm) | 形状 系数S | 中间层 橡胶片厚度 (mm) | 胶层 总厚度 (mm) | 单层 钢板厚度 (mm) | 胶种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

- 检测数据

表×  外观检测结果

| 试样编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 技术要求 |  | 检测结果 | 单项判定 |
| 气泡、杂质 | 总面积不应超过支座平面面积的0.1%，且每一处面积不应大于50mm2，最大深度不应超过2mm |  |  |  |
| 凹凸不平 | 当支座平面面积小于0.15m2时，不应多于两处；面积大于0.15m2时，不应多于四处，且每处凹凸高度不应超过0.5mm，面积不应超过6mm2 |  |  |  |
| 四侧面裂纹、钢板外露 | 不允许 |  |  |  |
| 掉块、崩裂、机械损伤 | 不允许 |  |  |  |
| 钢板与橡胶粘接处开裂或剥离 | 不允许 |  |  |  |
| 滑板表面 | 应光滑、平整，不应有裂纹、气泡、分层和机械损伤。不允许有划痕、碰伤、敲击痕迹 |  |  |  |
| 支座表面平整度 | 普通支座：表面不平整度应不大于平面最大长度的0.4% | ≤ （mm） |  |  |
|  | 滑板支座：表面不平整度应不大于滑板平面最大长度的0.2% | ≤ （mm） |  |  |
| 滑板与支座粘贴错位 | 不应超过橡胶支座短边或直径尺寸的0.5‰ |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                             共  页  第  页

表×  平面尺寸偏差、厚度尺寸偏差检测结果

| 试样编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| 直径（mm） |  |  |  |
| 厚度（mm） |  |  |  |
| 长边（mm） |  |  |  |
| 短边（mm） |  |  |  |
| 厚度（mm） |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

表×  抗压弹性模量检测结果

| 试样编号 | 三个循环模量E1及E1的平均值(MPa) |  |  |  | 标准 允许值E (MPa) | 与标准允许 值E的偏差 (20％) | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E1-1 | E1-2 | E1-3 | E1三次 平均值 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

表×  抗剪弹性模量检测结果

| 试样编号 | 三个循环模量G1及G1的平均值(MPa) |  |  |  | 标准允 许值G(MPa) | 与标准允许值G的偏差(15％) | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1三次 平均值 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                             共  页  第  页

表×  滑板与不锈钢板表面摩擦系数检测结果

| 试样编号 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |

表×  抗剪黏结性能检测结果

| 试样编号 | 剪应力 (MPa) | 水平力 （kN） | 技术要求 | 试样工作状态 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水平力卸载后，试样未出现脱胶、裂纹和其他粘接缺陷 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

表×  拉伸强度（支座剥离胶层后的橡胶性能）等检测结果

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度（支座剥离胶层后的橡胶性能）（MPa） |  |  |  |
| 拉断伸长率（支座剥离胶层后的橡胶性能）（%） |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

检测：                                      	审核：