
山东省水运工程质量鉴定办法

(根据《山东省交通运输厅关于部分修改并继续执行<山东省水运工程质量鉴定办法>的通知》修改)

第一章  总  则

第一条  为规范水运工程质量鉴定工作，根据交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》《港口工程建设管理规定》《航道工程建设管理规定》等规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于本省行政区域内新建、改建和扩建水运工程的质量鉴定工作。

第三条  水运工程质量鉴定包括交工质量核验和竣工质量核定。

第四条  水运工程质量鉴定工作由交通运输主管部门或者其委托的质量监督管理机构（以下统称“质量监督机构”）组织实施。

第五条  质量鉴定工作的依据包括：

（一）有关法律、法规、规章以及相关技术标准、规范、规程；

（二）经批准的工程设计及设计变更文件；

（三）质量监督机构的监督检查、检测资料；

（四）建设、施工、监理、设计单位的工程质量检测、检验、评估及设计符合性评价资料。

第六条  质量鉴定工作应当坚持科学、公正、规范的原则。

第二章  交工质量核验

第七条  单位工程交工质量核验应当具备下列条件：

（一）已按施工合同和设计文件建成；

（二）施工单位检验合格；

（三）监理单位评估合格；

（四）建设单位交工验收质量检测合格；

（五）经设计单位评价符合设计及规范要求；

（六）单位工程预验收合格；

（七）质量保证资料完整齐全；

（八）建设、设计、施工、监理单位完成工作总结报告。

第八条  申请交工质量核验应当提交以下材料：

（一）水运工程交工质量核验申请书（附件1）；

（二）建设单位交工验收质量检测报告；

（三）设计单位工程设计符合性评价意见；

（四）监理单位工程质量评估报告；

（五）单位工程质量预验收意见表（附件2）。

第九条  质量监督机构应当自收到交工质量核验申请之日起5个工作日内对申请材料进行审查。对于不符合条件的，应当及时退回并告知理由；对于符合条件的，应当及时编制交工质量核验工作方案，委托检测单位对工程实体质量进行验证性检测，并在检测工作完成后20个工作日内组织交工质量核验。

第十条  质量监督机构组织单位工程交工质量核验，应当成立不少于3人的工程质量核验组。对于技术复杂的大中型工程，可邀请有关专家参加。

第十一条  交工质量核验主要包括下列内容：

（一）审查工程实体质量检测报告，评价工程实体质量；

（二）查看工程现场，评价工程观感质量； 

（三）核查工程质量保证资料。

第十二条  工程交工质量检测分为建设单位组织的交工验收质量检测、质量监督机构组织的交工质量验证性检测。具体检测项目见附表1至8。

建设单位和质量监督机构不具备相应检测能力的，可以委托具有相应能力等级的第三方检测机构承担。

第十三条  工程观感质量评价、工程质量保证资料核查按照附表1至8中的规定进行。

第十四条  起重、装卸、管道、输送、电气、控制系统等设备安装工程交工质量核验前，参建单位应当按照《水运工程质量检验标准》的要求组织进行空载联动、重载试运转，并委托具有相应资质的单位对相关性能指标进行检测。

第十五条  房建、港区铁路、油气化工、水利等工程，已经由相关部门或者机构出具质量检验、认证等意见的，核验组可以引用其结论。

第十六条  符合下列规定的，单位工程质量核验结论为合格：

（一）工程质量经施工、监理单位检验、评估合格；

（二）建设单位交工验收质量检测合格；

（三）设计单位评价工程符合设计及规范要求；

（四）工程实体质量抽查项目评价得分80分以上；

（五）工程观感质量评价得分率不低于80%；

（六）工程质量保证资料齐全完整，通过核查。

第十七条  有下列情形之一的，单位工程交工质量核验结论为不合格：

（一）不符合本办法第十六条规定；

（二）混凝土强度、疏浚水深等主要指标不符合标准、规范和设计要求；

（三）桩基完整性和承载能力、预应力构件的张拉应力、桥梁应力和承载力等检验有任一项达不到设计要求；

（四）结构主要受力部位存在超过规范规定的裂缝，未按规定和要求进行处理；

（五）工程存在其他严重缺陷，不能满足结构安全和使用功能；

（六）工程质量保证资料不符合《水运工程质量检验标准》要求。 

第十八条  交工质量核验不合格的工程经返修、加固或者整理完善后，可以重新进行质量核验。

第十九条  交工质量核验合格的单位工程，质量监督机构应当在现场核验工作结束后10个工作日内，出具水运工程交工质量核验意见。

第三章  竣工质量核定

第二十条  建设项目或者单项工程竣工质量核定应当具备下列条件：

（一）已按设计内容建成，满足生产使用要求，有尾留工程的，尾留工程不得影响项目的投产使用；

（二）单位工程交工质量核验提出的工程质量问题已经处理完毕，并经施工、监理单位检验、评估合格； 

（三）建设单位对交工质量核验提出的、交工验收后或者试运行期内出现的质量问题或者缺陷已组织施工、监理等单位处理完毕；

（四）建设、设计、施工和监理等单位已完成工作报告。

第二十一条  申请竣工质量核定应当提交以下材料：

（一）水运工程竣工质量核定申请书（附件3）；

（二）建设项目和单项工程质量检验汇总表（附件4）； 

（三）建设、设计、施工、监理单位工作报告；

（四）航道工程项目试运行报告；

（五）交工质量核验提出的、交工验收后或者试运行期内出现的质量问题或者缺陷处理情况报告；

（六）沉降位移观测、水深测量报告及相关附图；

（七）其他有关资料。

第二十二条  质量监督机构应当自收到质量核定申请之日起5个工作日内对申请材料进行审查，对于不符合条件的，应当及时退回并告知理由；对于符合条件的，委托检测单位对工程质量进行复测评价（具体检测项目见附表9），并在复测评价工作完成后20个工作日内完成竣工质量核定。

质量监督机构不具备相应检测能力的，可以委托具有相应能力等级的第三方检测机构承担。

第二十三条  竣工质量核定主要包括下列内容：

（一）核查工程交工质量核验提出的、交工验收后或者试运行期内出现的质量问题或者缺陷的处理情况；

（二）组织工程质量复测评价；

（三）核查工程质量保证资料；

（四）核定项目工程质量是否合格。

第二十四条  符合下列条件的，工程项目或者单项工程竣工质量核定结论为合格：

（一）所含单位工程质量全部合格；

（二）工程质量复测评价合格；

（三）工程质量保证资料齐全完整。

第二十五条  有以下情形之一的，工程项目或者单项工程竣工质量核定结论为不合格：

（一）不符合本办法第二十四条规定；

（二）交工质量核验提出的、交工验收后或者试运行期内出现的工程质量问题或者缺陷未经处理，或者经过处理但仍不合格的；

（三）在项目交工验收后或者试运行期内发现重大质量隐患，未按规定处理的。

第二十六条  竣工质量核定合格的建设项目或者单项工程，质量监督机构应当在15个工作日内签署《建设项目和单项工程质量检验汇总表》（附件4），并出具工程质量鉴定报告和工程质量监督管理工作报告。

第四章  附  则

第二十七条  质量监督机构工作人员在水运工程质量鉴定工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。

第二十八条  水运养护、技术改造等工程参照本办法执行。

第二十九条  本办法自2026年1月1日起施行。

附件：1.水运工程交工质量核验申请书

      2.单位工程质量预验收意见表

      3.水运工程竣工质量核定申请书

      4.建设项目和单项工程质量检验汇总表

附表：1.重力式码头工程质量核验表

      2.高桩码头工程质量核验表

      3.港口道路堆场工程质量核验表

      4.斜坡式防波堤及护岸工程质量核验表

      5.疏浚与吹填工程质量核验表

      6.船闸主体工程质量核验表

      7.引航道及导航建筑物工程质量核验表

      8.闸阀门、启闭机、电气设备安装工程质量核验表

      9.竣工质量核定工程质量复测评价表
附件1

水运工程交工质量核验申请书
（质量监督机构名称）：
             工程                 单位工程已按合同约定的各项内容全部完成，工程质量经施工、监理单位检验、评估合格,经设计单位评价符合设计及规范要求，经建设单位检测合格，并通过建设单位组织的预验收。按照《山东省水运工程质量鉴定办法》等要求，现申请交工质量核验，请给予办理。
附件：1.建设单位交工验收质量检测报告

2.设计单位工程设计符合性评价意见

3.监理单位工程质量评估报告

4.单位工程质量预验收意见表

申请单位（建设单位）           （盖章）
年    月    日
附件2
单位工程质量预验收意见表

	工程项目
	

	单位工程
	

	工程概况
	

	质量预验收情况
	

	施工单位质量检验意见：

本单位工程已按施工合同、设计文件要求完成，施工资料齐全完整，工程观感质量合格，施工中严格执行了相关标准规范规程，工程质量自评合格。同意申请交工质量核验。

                        项目经理签字： 

            年    月    日
	施工单位

（公章）

	监理单位质量评估意见：

施工单位已按合同、设计要求完成本单位工程建设内容，并经监理审核。施工资料齐全完整，观感质量评价合格。施工中严格执行了相关标准规范规程。单位工程质量检验、评估合格。同意申请交工质量核验。

总监签字：

                             年    月    日
	监理单位

（公章）

	设计单位工程设计符合性评价意见：

施工单位已按设计要求完成本单位工程建设内容，工程质量符合设计要求及相关标准规范规定，施工资料齐全完整。同意申请交工质量核验。

项目设计单位负责人签字：

                             年    月    日
	设计单位

（公章）

	建设单位质量检验意见：

施工单位已按合同要求完成本单位工程建设内容，工程质量经施工、监理单位检验评定合格，并经建设单位组织预验收合格。同意申请交工质量核验。

                         建设单位负责人签字：

                             年    月    日
	建设单位

（公章）


附件3

水运工程竣工质量核定申请书

（质量监督机构名称）：                              
                         工程已按批准设计内容全部建成，各单位工程交工质量核验合格，工程试运行情况良好（仅限航道工程），竣工档案齐全完整，基本具备竣工验收条件。按照交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》和《山东省水运工程质量鉴定办法》的要求，现申请竣工质量核定，请给予办理。
附件：1.建设项目和单项工程质量检验汇总表

      2.建设、设计、施工、监理单位工作报告

      3.项目试运行报告（仅限航道工程）
      4.交工质量核验提出的、交工验收后或者试运行期内出现的质量问题或缺陷处理情况
      5.沉降位移观测报告

      6.其他有关资料

申请单位（建设单位）           （盖章）
年    月    日

附件4
建设项目和单项工程质量检验汇总表
	工程名称
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	序号
	单位工程名称
	开、竣工日期
	施工单位
	监理单位
	检验结论

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	项目质量检验结论
	

	建设单位
	项目负责人：         年   月   日   

	质量监督机构
	监督负责人：         年   月   日   


注：本表由建设单位项目负责人填写。

附表1-1 

重力式码头工程实体检测项目评价表

单位工程名称：                                       年     月     日
	工程
	抽查项目
	抽查数量及方法
	权值
	合格率

	基础
	基床完整性
	抽查水下摄像资料或水下探摸：选10个断面，检查坡肩宽度、坡度或护底宽度。
	3
	

	墙身结构
	临水面错牙
	用钢尺，选10点。
	1
	

	
	接缝宽度
	用钢尺，选10点。
	1
	

	上部结构

（临水面及顶面）
	砼强度
	用超声回弹法或取芯法，不少于10个测区或3个芯样。
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪，任选二处，每处不少于10点
	2
	

	
	面层平整度
	用2m靠尺和塞尺，测10处，每处2点。
	1
	

	
	混凝土防腐涂层厚度
	任选二处，每处不少于3点。
	1
	

	停靠船和

防护

设施
	系船柱安装
	平面位置
	用全站仪，测纵横两方向，总量的50%
	1
	

	
	
	底盘顶标高
	用水准仪，测两对边，总量的50%
	1
	

	
	橡胶护舷
	标高
	用水准仪，总量的20%
	1
	

	
	
	间距
	用钢尺，总量的20%
	1
	

	轨道
	标高
	用水准仪，每20米一处，不少于10处。
	1
	

	
	间距
	用钢尺，每20米一处，不少于10处。
	2
	

	整体尺寸
	总长度
	用 GPS 或全站仪、钢尺测量前沿
	1
	

	
	前沿线位置
	用全站仪或经纬仪检查，每20米1点。
	2
	

	
	顶面标高
	用水准仪检查，每20米1点
	2
	

	
	前沿底高程
	垂 直 码 头 拉20m 线，用测深水砣检查，每 20m 一 个断面，每 2m 一个点
	3
	

	权值合计
	
	实体检测得分
	

	检测、核验人员
	


注：1.权值为“2”、“3”项目为主要检测项目；其中砼强度必须合格。

2.工程实体检测以上表规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均计算加权合格率，乘100作为工程实测得分。

3.直立式防波堤及护岸工程参照本表执行。

附表1-2
重力式码头观感质量评价表

单位工程：                                               年   月   日
	序号
	评价

项目
	质 量 要 求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级

95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	码头

面部
	表面平整、坡向符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	变形缝顺直、上下贯通，填缝符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	分格缝清晰、顺直，灌缝饱满、均匀
	10
	
	
	
	

	
	
	沟槽顺直，与面层接茬平顺
	10
	
	
	
	

	
	
	盖板平整、稳固
	10
	
	
	
	

	
	
	无明显碰损和建筑污染
	10
	
	
	
	

	
	
	混凝土面层抹压、拉毛均匀，无裂缝、严重龟裂和起砂
	20
	
	
	
	

	
	
	铺砌面层砌块完整、无破损，与构筑物接茬平顺、紧密
	20
	
	
	
	

	
	
	沥青混凝土面层颜色一致，颗粒均匀，无骨料集中、臃包、推挤和烂边
	10
	
	
	
	

	2
	迎水面
	码头前后沿线顺直，无明显错台和弯曲
	20
	
	
	
	

	
	
	表面平顺，线条清晰，无过大错台
	10
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓拆除和螺栓孔封堵符合要求
	10
	
	
	
	

	3
	混凝土结构
	构件表面无严重缺陷，一般缺陷未超出要求
	20
	
	
	
	

	
	
	构件边角完整，无明显碰损
	10
	
	
	
	

	
	
	施工缝平顺、密实，无明显流坠
	10
	
	
	
	

	
	
	安装铺垫砂浆饱满、勾缝密实、整齐
	10
	
	
	
	

	
	
	修补质量符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	附加外防腐均匀、颜色一致，无明显漏涂
	10
	
	
	
	

	4
	钢结构
	防腐涂层均匀，无漏涂
	10
	
	
	
	

	
	
	漆膜完整，颜色一致，无流挂和皱皮
	10
	
	
	
	

	
	
	无明显脱皮和泛锈
	10
	
	
	
	

	5
	码头

设施
	系船柱位置、方向正确、安装紧固
	10
	
	
	
	

	
	
	护舷位置正确、安装紧固
	10
	
	
	
	

	
	
	护轮坎顺直、无明显缺陷和碰损
	10
	
	
	
	

	
	
	栏杆、铁梯、踏步等位置正确，无明显缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	泄水孔位置正确、排水通畅
	10
	
	
	
	

	6
	接岸

岸坡
	码头接岸处无明显差异沉降
	20
	
	
	
	

	
	
	坡面平整，无明显变形
	10
	
	
	
	

	
	
	压顶与防汛墙顺直、无明显缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	其他附属构筑物符合要求
	10
	
	
	
	

	合    计
	应得分：            实得分：             得分率：   %

	组织单位
	
	参建单位及核验人员
	


注：直立式防波堤及护岸工程观感质量评价见《水运工程质量检验标准》表5.2.0.2。

附表1-3
重力式码头质量保证资料核查表

 单位工程：                                        年      月      日
	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	水泥
	

	
	
	混凝土用砂、石骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物及其它
	

	3
	混凝土(砂浆)施工检验报告
	配合比通知单、计算书等
	

	
	
	抗压强度
	

	
	
	混凝土抗冻、抗渗
	

	
	
	混凝土(砂浆)强度评定表
	

	
	
	氯离子含量检测或评估、抗氯离子渗透检测
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	

	
	
	焊接、连接性能检测报告
	

	5
	土工检验报告
	稳定土配合比通知单
	

	
	
	土击实试验、土干密度
	

	
	
	稳定土抗压强度
	

	6
	构件等出厂合格证
	构件等合格证及有关检验报告
	

	7
	隐蔽工程验收记录、中间验收记录
	验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	8
	地基与基础施工及验收记录
	基槽开挖
	

	
	
	基床抛石、夯实（爆夯）、整平
	

	9


	主要构件安装、倒滤层施工及验收记录
	施工记录
	

	
	
	验收记录
	

	10
	沉降、位移观测记录
	观测记录及报告
	

	11
	结构物裂缝检查记录
	检查记录
	

	12
	工程实体质量抽查检测记录
	检查检测记录
	

	13
	单位、分部、分项工程质量检验资料
	质量检验评定表
	

	14
	工程竣工整体尺度测量资料
	测量数据、报告
	

	15
	工程质量事故及调查处理记录
	有关记录资料
	

	16
	其他资料
	主要变更记录等
	

	核查意见
	

	核查人员
	


注：直立式防波堤及护岸工程参照本表执行。

附表2-1
高桩码头工程实体检测项目评价表

单位工程名称：                                            年   月   日
	工程

部位
	抽查项目
	抽查方法抽查频率
	权值
	合格率

	上部

结构
	预制混凝土构件制作
	实体强度
	回弹法或者超声回弹法，测1%～2%且不少于5件。
	3
	

	
	
	抗氯离子渗透
	取芯法，芯样试件不少于3个。
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	钢筋保护层厚度测定仪，测1%～2%且不少于5件。
	3
	

	
	
	几何尺寸
	用钢尺，量1%～2%且不少于5件。
	1
	

	
	现浇混凝土结构
	实体强度
	回弹法或者超声回弹法，测1%～2%且不少于5件。
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	钢筋保护层厚度测定仪，测1%～2%且不少于5处。
	3
	

	
	混凝土表面防腐
	防腐层厚度及效果
	预制和现浇构件按同类构件各抽取1%～2%，且均不少于5件。
	2
	

	
	混凝土

面层
	平整度
	用2m靠尺和塞尺，每20m测1个断面，且不少于5个断面。
	1
	

	停靠船和防护

设施
	系船柱

安装
	平面位置
	用全站仪，测量纵横两方向，逐个检测。
	1
	

	
	
	底盘顶标高
	用水准仪，测量两对边，逐个检测。
	1
	

	
	橡胶

护舷
	标高
	用水准仪，测量20%。
	1
	

	
	
	间距
	用钢尺，测量20%。
	1
	

	轨道
	轨道

安装
	轨距
	用钢尺，每20m测量1处，且不少于10处。
	2
	

	
	
	轨顶标高
	用水准仪，每20m测量1处，且不少于10处。
	1
	

	
	
	同一截面

两轨高差
	
	1
	

	码头整体尺度
	总长度
	用 GPS 或全站仪、钢尺测量前沿。
	3
	

	
	总宽度
	用钢尺，测量泊位两端和中部。
	
	

	
	前沿顶面标高
	用全站仪或经纬仪检查，每20米1点。
	
	

	
	前沿线位置
	用水准仪检查，每20米1点。
	
	

	
	前沿水底高程
	垂直码头拉20m 线，用测深水砣检查，每20m一个断面，每2m 一个点。
	
	

	权值合计
	
	实体检测得分
	

	检测、核验人员
	


注：1.权值为“2”、“3”项目为主要检测项目；其中砼强度必须合格。

2.工程实体检测以上表规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均计算加权合格率，乘100作为工程实测得分。

3.高桩式引桥工程参照本表执行。

附表2-2
高桩码头观感质量评价表

单位工程：                                                年   月   日

	序号
	评价

项目
	质 量 要 求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级

95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	码头

面部
	表面平整、坡向符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	变形缝顺直、上下贯通，填缝符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	分格缝清晰、顺直，灌缝饱满、均匀
	10
	
	
	
	

	
	
	沟槽顺直，与面层接茬平顺
	10
	
	
	
	

	
	
	盖板平整、稳固
	10
	
	
	
	

	
	
	无明显碰损和建筑污染
	10
	
	
	
	

	
	
	混凝土面层抹压、拉毛均匀，无裂缝、严重龟裂和起砂
	20
	
	
	
	

	
	
	铺砌面层砌块完整、无破损，与构筑物接茬平顺、紧密
	20
	
	
	
	

	
	
	沥青混凝土面层颜色一致，颗粒均匀，无骨料集中、臃 包、推挤和烂边
	10
	
	
	
	

	2
	迎水面
	码头前后沿线顺直，无明显错台和弯曲
	20
	
	
	
	

	
	
	表面平顺，线条清晰，无过大错台
	10
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓拆除和螺栓孔封堵符合要求
	10
	
	
	
	

	3
	混凝土结构
	构件表面无严重缺陷，一般缺陷未超出要求
	20
	
	
	
	

	
	
	构件边角完整，无明显碰损
	10
	
	
	
	

	
	
	施工缝平顺、密实，无明显流坠
	10
	
	
	
	

	
	
	安装铺垫砂浆饱满、勾缝密实、整齐
	10
	
	
	
	

	
	
	修补质量符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	附加外防腐均匀、颜色一致，无明显漏涂
	10
	
	
	
	

	4
	钢结构
	防腐涂层均匀，无漏涂
	10
	
	
	
	

	
	
	漆膜完整，颜色一致，无流挂和皱皮
	10
	
	
	
	

	
	
	无明显脱皮和泛锈
	10
	
	
	
	

	5
	码头

设施
	系船柱位置、方向正确、安装紧固
	10
	
	
	
	

	
	
	护舷位置正确、安装紧固
	10
	
	
	
	

	
	
	护轮坎顺直、无明显缺陷和碰损
	10
	
	
	
	

	
	
	栏杆、铁梯、踏步等位置正确，无明显缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	泄水孔位置正确、排水通畅
	10
	
	
	
	

	6
	接岸

岸坡
	码头接岸处无明显差异沉降
	20
	
	
	
	

	
	
	坡面平整，无明显变形
	10
	
	
	
	

	
	
	压顶与防汛墙顺直、无明显缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	其他附属构筑物符合要求
	10
	
	
	
	

	合    计
	应得分：                 实得分：                  得分率：       %

	组织单位
	
	参建单位及核验人员
	


注：高桩式引桥工程参照本表执行。

附表2-3
高桩码头质量保证资料核查表

单位工程：                                              年    月    日
	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	水泥
	

	
	
	混凝土用砂、石骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物及其它
	

	3
	混凝土(砂浆)施工检验报告
	配合比通知单
	

	
	
	抗压(折)强度
	

	
	
	混凝土抗冻、抗渗
	

	
	
	混凝土(砂浆)强度评定表
	

	
	
	氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	

	
	
	焊接、连接性能检测报告
	

	5
	构件出厂合格证
	构件合格证及有关检验报告
	

	6
	桩基施工检测
	桩基施工及验收记录
	

	
	
	桩基检测报告
	

	7
	隐蔽工程验收记录、中间验收记录
	验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	8
	地基与基础施工及验收记录
	基槽开挖
	

	
	
	基床抛石、夯实、整平
	

	
	
	基桩、地连墙
	

	
	
	地基处理
	

	9
	主要构件安装施工及验收记录
	施工记录
	

	
	
	验收记录
	

	10
	沉降、位移观测记录
	观测记录及报告
	

	11
	结构物裂缝检查记录
	检查记录
	

	12
	工程实体质量抽查检测记录
	检查检测记录
	

	13
	单位、分部、分项工程质量检验资料
	质量检验评定表
	

	14
	工程竣工整体尺度测量资料
	测量数据、报告
	

	15
	工程质量事故及调查处理记录
	有关记录资料
	

	16
	其他资料
	主要变更记录等
	

	核查意见
	

	核查人员
	


注：高桩式引桥工程参照本表执行。

附表3-1

港口道路堆场工程实体检测项目评价表

单位工程名称：                                        年     月     日
	工程部位
	抽查项目
	抽查方法和频率
	权值
	合格率

	基层与垫层
	厚度
	用钢尺、挖验，道路每1000米1处、不少于3处；堆场每5000m2测1处，不少于3处。
	2
	

	
	压实度或强度
	灌砂法或取芯法，道路每1000米1处、不少于3处；堆场每5000m2测1处，不少于3处。
	2
	

	面层
	水泥混凝土面层
	混凝土强度
	取芯机，道路每1000米1处、不少于3处；堆场每5000m2测1处，不少于3处。
	3
	

	
	
	厚度
	取芯，道路每1000米1处，不少于3处；堆场每5000m21处，不少于3处。
	3
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺，每1000m21处，每处测5点。
	1
	

	
	
	道路宽度
	用钢尺，每100m测1处.
	1
	

	
	沥青混凝土面层
	压实度
	取芯机，道路每1000米1处、不少于3处；堆场每5000m2测1处，不少于3处。
	2
	

	
	
	厚度
	取芯机、钢尺，道路每1000米1处、不少于3处；堆场每5000m2测1处，不少于3处。
	3
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺，每1000m2测1处，每处测10点。
	1
	

	
	预制混凝土板块面层、料石铺砌面层、泥结碎石面层
	联锁块强度
	抗压强度，取不少于3块。
	3
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺，每1000m21处，每处测5点。
	1
	

	
	
	相邻块顶面高差
	钢尺，每1000m21处，每处测5点。
	1
	

	
	
	砌缝顺直
	拉20m线、钢尺，每1000m2测1处。
	1
	

	构筑物
	现浇轨道梁
	混凝土强度
	超声回弹或取芯法，测1%～2%且不少于5件。
	3
	

	
	
	顶面标高
	水准仪，测总数的10%且不少于5段。
	1
	

	道路与堆场工程总体
	顶面标高
	水准仪测量，道路每100米1处；堆场每200m21处。
	2
	

	
	宽度
	钢尺，沿长度方向道路每100米1处；堆场每50米1处。
	1
	

	权值合计
	
	实测得分
	

	检测、核验人员
	


注：1.权值为“2”、“3”项目为主要检测项目；其中砼强度必须合格。

2.工程实体检测以上表规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均计算加权合格率，乘100作为工程实测得分。

附表3-2
港口道路堆场工程观感质量评价表

单位工程：                                             年    月    日
	序号
	评价项目
	质 量 要 求
	标准分
	评 价 等 级
	实得分

	
	
	
	
	一级
95%
	二级
85%
	三级
70%
	

	1
	混凝土面层
	表面平整，坡向符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	拉毛均衡，线条宽窄、深浅一致,
	10
	
	
	
	

	
	
	胀缩缝顺直，宽窄一致，灌缝饱满，周边无污染
	5
	
	
	
	

	
	
	表面无起砂、露石等缺陷，无明显龟裂与裂缝
	5
	
	
	
	

	
	
	无建筑污染
	5
	
	
	
	

	2
	铺砌面层
	表面平整，坡向符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	与构筑物接茬紧密、平顺，铺砌线条顺直，砌缝宽 度一致，灌缝密实
	10
	
	
	
	

	
	
	砌块表面完整，无破损
	10
	
	
	
	

	
	
	无建筑污染
	5
	
	
	
	

	3
	沥青混凝土面层
	表面平整，坡向符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	颜色一致，颗粒均匀，无推挤、烂边和裂缝
	10
	
	
	
	

	
	
	无建筑污染
	5
	
	
	
	

	4
	侧缘石
	砌缝及勾缝宽度一致
	5
	
	
	
	

	
	
	直线段顺直、曲线段圆滑，无折角
	10
	
	
	
	

	
	
	块体完整，无残缺、崩角等现象
	5
	
	
	
	

	5
	管沟、井及盖板
	位置正确，与面层接茬平顺、紧密
	10
	
	
	
	

	
	
	铁件防腐，油漆色泽一致
	5
	
	
	
	

	
	
	盖板安装边线及吊孔排列顺直
	10
	
	
	
	

	6
	集装箱堆场
	跨运车道
	抹压密实、拉毛均衡，无碰损和裂缝
	10
	
	
	
	

	
	
	
	胀缩缝顺直，宽窄一致，灌缝饱满，周边无污染
	5
	
	
	
	

	
	
	箱角基础
	边线与端线线条顺直
	10
	
	
	
	

	
	
	
	无碰损、明显龟裂与裂缝等表面缺陷
	10
	
	
	
	

	合  计
	应得分：            实得分：              得分率：       %

	组织单位
	
	参建单位及核验人员
	


附表3-3
港口道路堆场工程质量保证资料核查表

单位工程：                                              年    月    日
	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	水泥
	

	
	
	混凝土用骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物、沥青
	

	3
	混凝土（砂浆）施工检验报告
	配合比通知单、计算书
	

	
	
	弯拉强度
	

	
	
	混凝土（砂浆）强度评定表
	

	
	
	氯离子含量评估、抗氯离子渗透报告、商品砼配合比、出厂检验报告
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料
	

	
	
	焊接、连接
	

	5
	土工检验报告
	稳定土配合比通知单
	

	
	
	土最大干密度、压实度
	

	6
	砼构件合格证
	出厂合格证、检验报告
	

	7
	隐蔽工程验收记录
	验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	8
	地基与基础施工及验收记录
	地基开挖及地基处理
	

	
	
	夯实、整平验收记录
	

	9
	主要构件安装施工及验收记录
	施工记录
	

	
	
	验收记录
	

	10
	沉降、位移观测资料
	观测记录及报告
	

	11
	结构物裂缝检查记录
	检查记录
	

	12
	工程实体质量抽查检测记录
	检查检测记录
	

	13
	单位、分部、分项工程质量检验资料
	质量检验评定资料
	

	14
	工程竣工整体尺度测量报告
	测量数据、报告
	

	15
	地下管网验收资料
	验收资料
	

	16
	工程质量事故及调查处理资料
	相关文件
	

	17
	其   他
	
	

	核查意见
	

	核查人员
	


附表4-1 
斜坡式防波堤、护岸工程工程实体检测项目评价表

单位工程名称：                                        年     月     日
	工程部位
	抽查项目
	抽查方法和频率
	权值
	合格率

	整体尺寸
	总长度
	用GPS、全站仪或者钢尺，测量堤顶部，逐座检查。
	2
	

	
	口门宽度
	用 GPS、全站仪或经纬仪测量
	2
	

	
	轴线位置
	用 GPS、全站仪或经纬仪测量，每100米1处
	2
	

	
	堤顶高程
	用测深仪与水准仪或者全站仪，每50m测1个断面。
	2
	

	堤身
	堤顶宽度
	用钢尺，每50m测1个断面。
	1

1
	

	
	抛石断面
	用测深仪与水准仪或者全站仪，每100m测1个断面。
	2
	

	护面
	顶面高程
	用水准仪或者测深仪，测不少于3个断面。
	1
	

	
	抛石断面测量
	用GPS、全站仪和测深仪，，每40m测1个断面，每断面2m一个点。
	2
	

	
	实体强度
	回弹法，测1%～2%且不少于5件。
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪，测1%～2%且不少于3件。
	3
	

	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺，测50%。
	1
	

	
	块体安装数量
	观察检查3处，每处清点100m2范围块体安放数量。
	2
	

	
	块体安放偏差
	对相邻块体高差、缝宽等进行量测，抽查不少于20件。
	1
	

	上部结构
	实体强度
	超声回弹或取芯法，测5%～10%且不少于5段。
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪，测5%且不少于3段。
	3
	

	
	轴线位置
	用全站仪和钢尺，测两端和中部，不少于3点。
	2
	

	
	顶面高程
	用水准仪，测不少于3个断面。
	1
	

	
	几何尺寸
	用钢尺，测20%且不少于10段，每段2点。
	1
	

	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺，每段测1处，每处2点。
	1
	

	权值合计
	
	实体检测得分
	

	检测、核验人员
	


注：1.权值为“2”、“3”项目为主要检测项目；其中砼强度必须合格。

2.工程实体检测以上表规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均计算加权合格率，乘100作为工程实测得分。

附表4-2
斜坡式防波堤及护岸工程观感质量评价表

单位工程：                                             年    月    日
	序号
	评价

项目
	质 量 要 求
	标准分
	评 价 等 级
	实得分

	
	
	
	
	一级

95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	防浪墙
	墙面平整、标高一致、线条顺直
	20
	
	
	
	

	
	
	混凝土墙面无蜂窝、露石等缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	接茬平顺、无明显错台和流坠
	10
	
	
	
	

	
	
	支模螺栓、铁件处理符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	浆砌石墙面砌缝均匀、勾缝密实、牢固、清晰
	20
	
	
	
	

	2
	胸墙
	面层平整、坡向正确、无起砂和裂缝
	10
	
	
	
	

	
	
	迎水面无峰窝、露石等缺陷
	20
	
	
	
	

	
	
	墙身构件、胸墙无明显碰损
	20
	
	
	
	

	
	
	接茬或者施工缝无明显错台和流坠
	10
	
	
	
	

	
	
	支模螺栓、铁件处理符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	减压孔位置正确、通畅
	10
	
	
	
	

	3
	变形缝
	上下贯通、顺直，缝宽一致，填缝符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	缝两侧混凝土无明显缺陷
	10
	
	
	
	

	4
	护面
	坡顶、坡肩、线条平顺，坡面符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	扭工字块或者扭王字块安放型式符合要求，疏密程度均匀
	10
	
	
	
	

	
	
	四脚空心块、栅栏板坡顶、坡面平整、线条平顺
	10
	
	
	
	

	
	
	大块石坡顶、坡肩、坡面平整、线条平顺
	10
	
	
	
	

	
	
	干砌条石砌缝符合要求，均匀
	10
	
	
	
	

	
	
	排水孔位置准确，通畅
	10
	
	
	
	

	5
	附属设施
	系船柱安装正确，防腐油漆符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	护舷紧固，平、直，铁件防腐符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	栏杆、铁梯整齐，防腐油漆符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	混凝土踏步高度、宽度一致、棱角无破损
	10
	
	
	
	

	合   计
	应得分：           实得分：              得分率：        %

	组织单位
	
	参建单位及核验人员
	


附表4-3
斜坡式防波堤及护岸工程质量保证资料核查表

单位工程：                                            年     月     日

	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	水泥
	

	
	
	混凝土用砂、石骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物及其它
	

	3
	混凝土(砂浆)施工检验报告
	配合比通知单、计算书等
	

	
	
	抗压强度
	

	
	
	混凝土抗冻
	

	
	
	混凝土(砂浆)强度评定表
	

	
	
	氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	

	
	
	焊接、连接性能检测报告
	

	5
	土工检验报告
	稳定土配合比通知单
	

	
	
	土击实试验、土干密度
	

	
	
	稳定土抗压强度
	

	6
	构件出厂合格证
	构件合格证及有关检验报告
	

	7
	隐蔽工程验收记录、中间验收记录
	验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	8
	地基与基础施工及验收记录
	基槽开挖(爆破挤淤)
	

	
	
	基床抛石、夯实(爆夯)、整平
	

	
	
	地基处理
	

	9
	主要构件安装施工及验收记录
	施工记录
	

	
	
	验收记录
	

	10
	沉降、位移观测记录
	观测记录及报告
	

	11
	结构物裂缝检查记录
	检查记录
	

	12
	工程实体质量抽查检测记录
	检查检测记录
	

	13
	单位、分部、分项工程质量检验资料
	质量检验评定表
	

	14
	工程竣工整体尺寸测量报告
	测量报告
	

	15
	工程质量事故及调查处理记录
	有关记录资料
	

	16
	其他资料
	
	

	核查意见
	

	核查人员
	


附表5-1
疏浚和吹填工程实体检测项目评价表

单位工程名称：                                          年    月    日

	工程

类别
	抽查项目
	抽查方法和频率
	权

值
	合格率

	疏浚

工程
	水深和水下地形＊
	用单波束或者多波束测深仪，每100m测1个断面，且不少于10个断面（建设单位委托第三方进行断面测量的，可引用其检测结果）。
	3
	

	围埝
	顶部宽度
	用全站仪、GPS和钢尺，每100m测1个断面，且不少于10个断面。
	2
	

	
	顶部高程
	用水准仪，每100m测1个断面，且不少于10个断面。
	1
	

	
	围埝轴线
	用全站仪或经纬仪和钢尺，每100m测1个点，且不少于10个点。
	2
	

	吹填
	完工吹填平均高程＊
	用水准仪，每100m测1个断面，且不少于10个断面（建设单位委托第三方进行断面测量的，可引用其检测结果）。
	1
	

	
	吹填高程最大偏差
	根据以上吹填高程计算。
	1
	

	权值合计
	
	实体检测得分
	

	检测、核验人员
	


注：1.权值为“2”、“3”项目为主要检测项目；其中砼强度必须合格。

2.工程实体检测以上表规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均计算加权合格率，乘100作为工程实测得分。

附表5-2
疏浚与吹填单位工程质量保证资料核查表

单位工程：                                               年    月   日

	序号
	工程类别
	资料审查内容
	核查结果

	1
	疏浚工程
	测量控制点验收记录
	

	2
	
	测绘仪器标定
	

	3
	
	疏浚工程竣工断面图
	

	4
	
	疏浚工程竣工水深图
	

	5
	
	单位工程质量检验记录
	

	6
	
	疏浚竣工测量技术报告
	

	7
	吹填工程
	测量控制点验收记录
	

	8
	
	测绘仪器标定
	

	9
	
	竣工地形测量图
	

	10
	
	吹填土质检验资料
	

	11
	
	单位工程质量检验记录
	

	12
	
	吹填竣工测量技术报告
	

	核查意见
	

	核查人员
	


附表6-1
船闸主体水工建筑工程实体检测项目评价表

单位工程名称：                                          年    月    日

	工程部位
	抽查项目
	抽查方法和频率
	权值
	合格率

	现浇混凝土闸首与闸室
	底板
	实体强度
	回弹法或取芯法，抽查5%--10%的段，且不少于5段。
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪，每段测1处，不少于5段。
	3
	

	
	
	顶面标高
	用水准仪，每段测3处，逐段检测。
	1
	

	
	门槛
	实体强度
	回弹法或取芯法，每门槛测3处。
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪，每门槛测3处。
	3
	

	
	
	门槛顶面高程
	用水准仪，每门槛测3处。
	1
	

	
	边墩
	混凝土强度
	回弹法或取芯法，每边墩测3处，逐墩检测。
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪，每边墩测3处，逐墩检测。
	3
	

	
	
	顶面高程
	用水准仪，每边墩测量4角。
	1
	

	
	
	边墩前沿线位置
	用全站仪，每边墩测量顺闸方向2处。
	2
	

	
	
	闸孔面倾斜
	用全站仪或者吊线，每边墩测量1处。
	2
	

	
	
	边墩外形尺寸
	用钢尺，每边墩测量两端和中间长宽各1处。
	1
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺，每边墩测量5处。
	1
	

	
	
	垂直度
	用吊线和钢尺，每边墩测量5处。
	2
	

	
	门库与门槽
	闸孔净宽
	用钢尺，每闸首测量纵横两方向1处
	1
	

	
	
	墙面平整度
	用2m靠尺和塞尺，每边墩临水面、顶面测量各2处
	1
	

	
	
	门槽中心线
	用钢尺，每门槽测量2处
	1
	

	
	输水

廊道
	实体强度
	回弹法或取芯法，每廊道测5处
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪，每廊道测5处
	3
	

	
	
	进出口底标高
	用水准仪，每廊道测量进、出口各1处。
	1
	

	
	
	进出口高度宽度
	用钢尺，每廊道测量进、出口各1处。
	1
	

	
	闸墙
	混凝土强度
	回弹法或取芯法，每段测3处。
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪，每段测3处。
	3
	

	
	
	墙顶标高
	用水准仪，每段测1处。
	1
	

	
	
	墙顶前沿线位置
	用全站仪，每段测1处。
	2
	

	
	
	墙面倾斜
	用全站仪或者吊线，每段测1处。
	2
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺，每段临水面测1处。
	1
	

	墙后回填工程
	顶面高程
	用水准仪，每侧测5处。
	1
	

	
	压实度
	灌砂法 每侧测3处。
	1 
	

	船闸主体整体尺度
	总长度
	用全站仪或者钢尺，测1点/座。
	3
	

	
	净宽
	用测距仪或者钢尺，每段闸室及闸首测底部、顶部各1处。
	1
	

	权值合计
	
	实测得分
	

	检测、核验人员
	


注：1.权值为“2”、“3”项目为主要检测项目；其中砼强度必须合格。

2.工程实体检测以上表规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均计算加权合格率，乘100作为工程实测得分。

附表6-2
船闸主体水工建筑工程观感质量评价表

单位工程：                                               年   月   日

	序号
	评价项目
	质量要求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级
95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	闸墩
	迎水面平整、沿线顺直、棱角完整
	20
	
	
	
	

	
	
	表面无明显缺陷和裂缝
	10
	
	
	
	

	
	
	门槽顺直，无明显错台
	10
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓切割和处理符合要求
	10
	
	
	
	

	2
	闸墙
	前沿顺直、顶部平整
	10
	
	
	
	

	
	
	墙面平整，无明显缺陷、裂缝和错台
	20
	
	
	
	

	
	
	变形缝宽均匀、垂直贯通
	15
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓切割和处理符合要求
	10
	
	
	
	

	3
	钢结构
	构件完整、大面平直、无明显变形
	10
	
	
	
	

	
	
	漆膜均匀完整、无漏涂和泛锈
	10
	
	
	
	

	
	
	预埋件接茬平顺，防腐符合要求
	10
	
	
	
	

	4
	地面
	表面平整、坡向正确
	10
	
	
	
	

	
	
	砌块缝宽均匀、线条清晰、无残缺崩角
	15
	
	
	
	

	
	
	盖板平整、与周边接茬平顺
	10
	
	
	
	

	5
	附属设施
	系船柱和系船钩位置正确
	10
	
	
	
	

	
	
	灯杆垂直、排列整齐
	10
	
	
	
	

	
	
	爬梯平整、顺直、牢固
	5
	
	
	
	

	
	
	水尺顺直、醒目
	5
	
	
	
	

	合  计
	应得分：          实得分：          得分率：     %

	组织单位
	
	参建单位及核验人员
	


附表6-3
船闸主体工程质量保证资料核查表

单位工程：                                             年　　月　　日

	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	水泥
	

	
	
	混凝土用砂、石骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物及其它
	

	3
	混凝土（砂浆）施工检验报告
	配合比通知单
	

	
	
	抗压（折）强度
	

	
	
	混凝土抗冻、抗渗
	

	
	
	混凝土（砂浆）强度评定表
	

	
	
	氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	

	
	
	焊接、连接性能检测报告
	

	5
	土工试验报告
	稳定土配合比通知单
	

	
	
	土击实试验、土干密度
	

	
	
	稳定土抗压强度
	

	6
	构件出厂合格证
	构件合格证及有关检验报告
	

	7
	沉桩综合沉桩及中间验收记录
	沉桩记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	8
	隐蔽工程验收纪录、中间验收纪录
	验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	9
	地基与基础施工及验收纪录
	基槽开挖
	

	
	
	基床抛石、夯实、整平
	

	
	
	基桩、地连墙
	

	
	
	地基处理
	

	10
	沉降、位移观测记录
	观测记录及报告
	

	11
	结构物裂缝检查记录
	检查记录
	

	12
	工程实体质量抽查检测记录
	检查检测记录
	

	13
	防渗结构渗漏情况检查记录
	检查记录
	

	14
	分项、分部、单位工程质量检验资料
	质量检验评定表
	

	15
	工程竣工整体尺寸测量表
	测量报告
	

	16
	工程质量事故及调查处理纪录
	有关记录资料
	

	17
	其它资料
	
	

	核查意见
	

	核查人员
	


附表7-1
引航道及导航建筑物工程实体检测项目评价表

单位工程名称：                                       年     月     日

	工程部位
	抽查项目
	抽查方法和频率
	权值
	合格率

	现浇

混凝土基础
	实体强度
	回弹法或取芯法，测1%～2%且不少于5处。
	3
	

	
	顶面高程
	用水准仪，测20%且不少于10段。
	1
	

	
	宽度
	用钢尺，测20%且不少于10段。
	1
	

	导航段
	混凝土强度
	回弹法或取芯法，测5%～10%且不少于5段。
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪，测5%且不少于3段。
	3
	

	
	长度
	用测距仪或者钢尺，每段测1处。
	1
	

	
	前沿线位置
	用全站仪，每50m测1处。
	2
	

	
	墙面倾斜
	用全站仪或者吊线，每段测两端和中部。
	2
	

	
	表面平整度
	用2m靠尺和塞尺，每段测量1处。
	1
	

	
	相邻段表面错牙
	用直尺和塞尺，每段测1处。
	1
	

	
	顶面高程
	用水准仪，每段测量1处。
	1
	

	靠船段
	混凝土强度
	回弹法或取芯法，测5%～10%且不少于5段。
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	用钢筋保护层厚度测定仪，测5%且不少于3段。
	3
	

	
	长度
	用测距仪或者钢尺，每段测1处。
	1
	

	
	前沿线位置
	用全站仪，每段测1处。

1处/200m且不少于4处
	2
	

	
	墙面倾斜
	用全站仪或者吊线，每段测两端和中部。
	2
	

	
	表面平整度
	用2m靠尺和塞尺，每段测量1处。
	1
	

	
	顶面高程
	用水准仪，每段测1处。
	2
	

	护岸（坡）
	混凝土强度
	回弹法或取芯法，测5%～10%且不少于5段(处)。
	3
	

	
	长度
	用测距仪或者钢尺，每侧测1处。
	1
	

	
	边坡坡度
	水准仪，每50m测1处。
	1
	

	护岸（直立）
	前沿线位置
	用全站仪，每100m测1处。
	2
	

	
	墙面倾斜
	用全站仪或者吊线，每100m测1处。
	2
	

	
	表面平整度
	用2m靠尺和塞尺，每100m测1处。
	1
	

	
	相邻段表面错牙
	用直尺和塞尺，每段测1处。
	1
	

	引航道
	边坡坡度
	水准仪，每50m测1处。
	2
	

	
	底面标高
	用水准仪，每20m测1处。
	2
	

	
	底宽
	用钢尺，每20m测1处。
	1
	

	权值合计
	
	实测得分
	

	检测及核验人员
	


注：1.权值为“2”、“3”项目为主要检测项目；其中砼强度必须合格。

2.工程实体检测以上表规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均计算加权合格率，乘100作为工程实测得分。

附表7-2 
引航道及导航建筑物工程观感质量评价表

单位工程：                                              年    月    日

	序号
	评价

项目
	质量要求
	标准分
	评 价 等 级
	实得分

	
	
	
	
	一级
95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	导航、靠船构筑物
	墙面平整、相邻段无明显错台
	10
	
	
	
	

	
	
	混凝土表面无裂缝和明显缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	砌石结构砌缝平直，勾缝密实、美观
	10
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓切割和处理符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	沉降伸缩缝顺直、上下贯通
	5
	
	
	
	

	
	
	排水孔通畅、排列整齐
	5
	
	
	
	

	2
	护坡
	坡度正确、大面平整
	10
	
	
	
	

	
	
	砌石结构砌缝均匀，勾缝密实、美观
	10
	
	
	
	

	
	
	模袋结构缝宽均匀、接缝处理符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	沉降缝顺直，上下贯通
	5
	
	
	
	

	
	
	排水孔通畅、排列整齐
	5
	
	
	
	

	3
	铁件

防腐
	油漆喷涂均匀、颜色一致、无明显漏涂
	5
	
	
	
	

	
	
	漆膜完整无流挂、皱皮和脱皮
	5
	
	
	
	

	4
	铺砌

面层
	缝宽和灌缝符合要求
	5
	
	
	
	

	
	
	块体无明显残缺及崩角
	5
	
	
	
	

	5
	附属

设施
	灯杆垂直、排列整齐
	5
	
	
	
	

	
	
	爬梯平整、顺直、牢固
	5
	
	
	
	

	
	
	预埋件周围接茬平顺
	5
	
	
	
	

	合  计
	应得分：            实得分：            得分率：         ％

	组织单位
	
	参建单位及核验人员
	


附表7-3
引航道及导航建筑物工程质量保证资料核查表

单位工程：                                                年   月   日

	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	水泥
	

	
	
	混凝土用砂、石骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物及其它
	

	3
	混凝土（砂浆）施工检验报告
	配合比通知单
	

	
	
	抗压（折）强度
	

	
	
	混凝土抗冻、抗渗
	

	
	
	混凝土（砂浆）强度评定表
	

	
	
	氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	

	
	
	焊接、连接性能检测报告
	

	5
	土工试验报告
	稳定土配合比通知单
	

	
	
	土击实试验、土干密度
	

	
	
	稳定土抗压强度
	

	6
	构件出厂合格证
	构件合格证及有关检验报告
	

	7
	隐蔽工程验收纪录、中间验收纪录
	验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	8
	地基与基础施工及验收纪录
	基槽开挖
	

	
	
	基床抛石、夯实、整平
	

	
	
	基桩、地连墙
	

	
	
	地基处理
	

	9
	桩基
	施工及验收记录
	

	10
	沉降、位移观测记录
	观测记录及报告
	

	11
	结构物裂缝检查记录
	检查记录
	

	12
	工程实体质量抽查检测记录
	检查检测记录
	

	13
	分项、分部、单位工程质量检验资料
	质量检验评定表
	

	14
	工程竣工整体尺度测量表
	测量报告
	

	15
	工程质量事故及调查处理纪录
	有关记录资料
	

	16
	其它资料
	
	

	核查意见
	

	核查人员
	


附表8-1
闸阀门启闭机电气设备安装工程实体检测项目评价表

单位工程名称：                                        年     月     日

	工程部位
	抽查项目
	抽查方法和频率
	权值
	合格率

	闸门

阀门

安装
	人字

闸门
	支枕垫块或者承压条间隙
	用塞尺，每扇门测斜接柱、门轴柱各5点
	1
	

	
	
	斜接柱端水平跳动量
	用精密水准仪，每扇门测3点
	2
	

	
	
	侧止水压缩量
	用塞尺，每扇门测5点
	2
	

	
	三角闸门
	止水间隙
	用塞尺，每扇门测量5测点。
	1
	

	
	
	承轴台水平倾斜度
	用水平尺和钢尺，逐根检查。
	1
	

	
	
	闸门门叶中点处水平跳动量
	用水准仪，逐扇检查。
	2
	

	
	横拉

闸门
	轨道标高
	用水准仪，每轨道测3点
	1
	

	
	
	轨道间距
	用钢尺，每扇门测3处
	1
	

	
	
	轨道接头间隙
	用钢尺，测100%
	1
	

	
	
	轨道接头顶面错位
	用钢尺和塞尺，测100%
	1
	

	
	
	侧止水压缩量
	用塞尺，每扇门测5点
	1
	

	
	弧型

闸门
	铰轴中心标高
	用水准仪，每扇门测1点
	1
	

	
	
	支臂铰中心间距
	用钢尺，每扇门测1点
	1
	

	
	
	闸门中线投影与闸孔中线偏移
	用钢尺，每扇门测1点
	1
	

	
	
	侧止水间隙
	用塞尺，每扇门测5点
	2
	

	
	平板提升闸门
	滚轮或者滑块与轨道中心线相对偏移
	用钢尺，每扇门测4点
	1
	

	
	
	门体中心与口门中心位置偏移
	用钢尺，每扇门测2点
	1
	

	启闭

机安

装
	液压式启闭机
	机架中心线高程、横向偏差
	用水准仪和钢尺，每启闭机测1点
	1
	

	
	
	支承面（双吊点）高差
	用水准仪，每启闭机测1点
	1
	

	
	
	活塞杆水平度高差
	用水准仪，每活塞杆测1点
	1
	

	
	卷扬式启闭机
	启闭机平台高程
	用水准仪，每启闭机测1点
	1
	

	
	
	启闭机平台平整度
	用2m靠尺和塞尺，每平台测2处
	1
	

	
	
	启闭机中心线纵横向偏差
	用全站仪，每启闭机测1处
	1
	

	
	
	双吊点吊距误差
	用全站仪，每启闭机测1点
	1
	

	
	螺杆式启闭机
	启闭机平台顶高程
	用水准仪，每平台测1点
	1
	

	
	
	启闭机中心线纵横向偏差
	用全站仪，每启闭机测1处
	1
	

	
	
	螺杆与闸门连接件垂直度
	用全站仪，每螺杆测1点
	1
	

	电气设备安装
	线路敷设
	电缆桥架支架高差
	用水准仪，测10%
	1
	

	
	发电机
	机组平面位置
	用全站仪，每机组测2点
	2
	

	
	
	机座外形尺寸
	用钢尺，每机座测2点
	1
	

	电气

设备

安装


	发电机
	机座顶面高程
	用水准仪，每机座测2点
	1
	

	
	
	机身纵、横向水平度
	用2m靠尺和塞尺，每机组测2点
	1
	

	
	柜台箱
	垂直度
	用2m靠尺，测100%
	1
	

	
	
	柜台间缝宽
	用塞尺，测100%
	1
	

	
	
	成列盘面平直
	用全站仪，测100%
	1
	

	
	照明

设备
	灯柱平面位置
	用全站仪，测20%
	1
	

	
	
	灯柱竖向倾斜
	用吊线钢尺，测20%
	1
	

	
	
	灯柱标高
	用水准仪，测20%
	1
	

	
	
	成排灯具顺直
	拉线钢尺，测20%
	1
	

	权值合计
	
	实体检测得分
	

	检测及核验人员
	


注：1.权值为“2”、“3”项目为主要检测项目；其中砼强度必须合格。

2.工程实体检测以上表规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均计算加权
合格率，乘100作为工程实测得分。

附表8-2 
闸阀门、启闭机、电气设备安装工程观感质量评价表

单位工程：                                                年   月   日

	序号
	评价

项目
	检查项目
	标准分
	评价等级及评分
	实得分

	
	
	
	
	一级
95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	闸

阀

门
	闸阀门结构总体
	10
	
	
	
	

	
	
	闸阀门运转件、预埋件、连接件等表面质量及安装紧固、平顺
	10
	
	
	
	

	
	
	闸门闭合时门的错位、运行平稳，无异常响声
	10
	
	
	
	

	
	
	防腐及漆膜
	5
	
	
	
	

	
	
	止水效果
	5
	
	
	
	

	2
	启闭机
	启闭机动作灵敏、运行平稳，无异常响声，液压系统无泄漏
	30
	
	
	
	

	3
	电气
	控制动作正确、可靠，信号正确齐全
	30
	
	
	
	

	合   计
	应得分：                  实得分：                得分率：   %

	组织单位
	
	参建单位及核验人员
	


附表8-3
闸阀门、启闭机、电气设备工程质量保证资料核查表

单位工程 ：                                             年    月    日

	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	闸门、阀门金属结构
	设备、材料出厂质量证明文件及进场验收记录
	

	
	
	焊缝检验报告
	

	
	
	探伤检验报告
	

	
	
	热处理施工记录和工艺试验报告
	

	
	
	气密试验报告
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	

	
	
	施工及验收记录
	

	
	
	设备试运转记录
	

	2
	启闭机设备
	设备、材料出厂质量证明文件及进场验收记录
	

	
	
	焊缝检验报告
	

	
	
	探伤检验报告
	

	
	
	热处理施工记录和工艺试验报告
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	

	
	
	施工及验收记录
	

	
	
	设备试运转记录
	

	3
	电气
	主要材料及设备出厂质量证明文件及进场验收记录
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	

	
	
	施工及验收记录
	

	
	
	绝缘、接地电阻测试记录
	

	
	
	电气设备设备试运转记录
	

	4
	闸阀门、启闭机、电气设备工程
	安全装置检查记录
	

	
	
	无水联合调试记录
	

	
	
	有水联合调试记录
	

	核查意见
	

	核查人员
	


附表9
竣工质量核定工程质量复测评价表

项目名称：                                            年     月     日

	序号
	单位工程
	抽查部位项目
	抽查方法及频率
	质量情况

	1
	码头
	码头顶面
	沉降
	结合前沿线位置、顶面标高进行观测、计算，每结构段测1点。
	

	
	
	
	位移
	
	

	2
	堆场
	轨道梁
	沉降
	水准仪，测总数的10%且不少于5段。
	

	
	
	
	位移
	经纬仪或全站仪，测总数的10%且不少于5段。
	

	3
	防波堤
	上部结构
	沉降
	水准仪，每段2点。
	

	
	
	
	位移
	经纬仪或全站仪，每段2点。
	

	4
	港池
	底面
	水深
	用单波束或者多波束测深仪，每100m测1个断面，且不少于10个断面。
	

	5
	航道
	底面
	水深
	
	

	
	
	
	底宽
	
	

	6
	停泊水域
	底面
	水深
	测深水砣及钢尺，每结构段测2点。
	

	
	
	
	底宽
	
	

	7
	船闸
	闸首、闸室
	沉降
	闸首边墩、闸室墙顶，每段各1处。
	

	
	
	
	位移
	
	

	评价结论
	

	复测及核定人员
	


注：1.沉降、位移质量情况，依据设计要求及对使用功能、结构安全影响情况判定。

2.水深、宽度合格判定，执行《水运工程质量检验标准》。
— 2 —

— 1 —

