附件4

高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量

行业监督抽查实施规范

（JDCC 2021-26）

1 范围

本规范适用于交通运输部组织开展的高密度聚乙烯硅芯塑料管（以下简称硅芯管）产品质量行业监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验结果告知、异议处理、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及两个产品种类，具体如下：

1）硅芯管；

2）集束管。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1监督总体

被实施监督的单位产品的全体。

3.2 复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，按原检测方案对备用样品重新进行检验。

3.3 复查

发现的问题处理后，重新进行的抽样检验行为。

- 3.4备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T 8804.1  热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则

GB/T 8804.3  热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材

GB/T 8806  塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB/T 14152  热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法

JT/T 495  公路交通安全设施质量检验抽样方法

JT/T 496  公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管

交科技规〔2020〕2号  公路水路行业产品质量监督抽查管理办法

5  抽样

5.1抽样产品

抽样产品应符合JT/T 496标准的有关要求。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在新建、改扩建及大修公路工程施工现场、生产企业或销售企业随机抽取同一生产企业半年内生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员应不少于2人。

5.2.2 抽样基数和数量

1）硅芯管、集束管产品以“盘”为单位确定批量；

2）抽样基数不小于10盘；

3）不大于250盘时，按表1抽样；

4）大于250盘且不大于1000盘时，工程现场或销售企业抽样时，抽取20盘，生产企业抽样时，抽取32盘；

5）大于1000盘时，将监督总体划分为多个批（批量大于250盘且不大于1000盘），并按4）的要求随机抽取1批；

6）硅芯管每盘从中间截取1m×16根，每8根作为1组，其中一组作为检验样品，另一组作为备用样品；

7）集束管每盘从中间截取1m×14根，每7根作为1组，其中一组作为检验样品，另一组作为备用样品；

8）对于抽出的样品按批进行唯一性标识。

表1  批量不大于250盘时的抽样方案

| 批量（盘） |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 抽 样 样 本 数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 |
| 工程现场或销售企业 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 批量（盘） |  | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| 生产企业 | 抽 样 样 本 数 | 19 | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 工程现场或销售企业 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 25 |

5.3样品处置

5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带、寄送或监督运输。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样文书、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证对该过程的可追溯性。

5.3.3生产企业对检测结果无异议后十个工作日内，检验机构退回非破坏样品。

5.4抽样文书

5.4.1抽样人员应当使用规定的抽样文书，详细记录抽样信息。被抽查企业要求特别陈述的情况，应当在抽样文书中说明。

5.4.2在生产企业或销售企业内抽样时，抽样文书应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样文书一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3在工程现场抽样时，抽样文书应当由检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或者销售企业的有关人员共同签字确认。抽样文书一式七份，检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由销售企业或者施工单位人员将抽样文书转交生产企业。

5.4.4 实施抽检分离抽查时，应将5.4.2、5.4.3中规定的抽样文书数量增加一份，检验机构的抽样见证人应签字，并将一份抽样文书带回机构。

6  检验要求

6.1检验项目

硅芯管检验项目见表2。

表2  硅芯管检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | JT/T 496 |
| 2 | 规格尺寸 | 外径 |  |
|  |  | 壁厚 |  |
| 3 | 静态内壁摩擦系数 |  |  |
| 4 | 拉伸屈服强度 |  |  |
| 5 | 断裂伸长率 |  |  |
| 6 | 环刚度 |  |  |
| 7 | 耐落锤冲击性能 |  |  |

集束管检测项目见表3。

表3  集束管检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  | JT/T 496 |
| 2 | 规格尺寸 | 外管 | 外径 |  |
|  |  |  | 壁厚 |  |
|  |  | 内管 | 外径 |  |
|  |  |  | 壁厚 |  |
| 3 | 拉伸屈服强度 |  |  |  |
| 4 | 断裂伸长率 |  |  |  |
| 5 | 环刚度 |  |  |  |
| 6 | 耐落锤冲击性能 |  |  |  |

6.2 试验方法

6.2.1外观

在正常光线下，目测检查。

6.2.2规格尺寸

6.2.2.1外径

用分度值为0.02 mm的游标卡尺或分辨力0.01mm的数显卡尺按GB/T 8806规定的方法测量。公称尺寸小于等于40mm的试样，取4次测量结果的算术平均值作为测试结果；公称尺寸大于40mm且小于等于63mm的试样，取6次测量结果的算术平均值作为测试结果。

6.2.2.2壁厚

宜用分辨力不低于0.01 mm的壁厚千分尺按GB/T 8806规定的方法测量。测量壁厚时要充分注意量具施加到试样上的力值对测量结果的影响。取6次测量结果的算术平均值作为测试结果。

6.2.3静态内壁摩擦系数

将长度500mm的硅芯管放置在静摩擦系数测定仪的测试斜面上，硅芯管的母线与斜面中心线平行并与斜面紧固，将静摩擦系数测定仪配套的标准试棒放置在硅芯管内，长度方向与硅芯管轴线平行，试棒露出硅芯管的距离大于20mm。用静摩擦系数测定仪的升降装置将斜面缓慢升起，直到试棒向下滑动为止，记下抬升角度，并按公式（1）计算摩擦系数。如此共试验9次，每次都应将硅芯管旋转一个角度，取9次测量结果的算术平均值作为测试结果。

（1）

μ=tgα

式中：

a-斜面与水平面的夹角；

μ-静态内壁摩擦系数。

6.2.4拉伸屈服强度、断裂伸长率

试样形状应符合GB/T 8804.3中类型2的规定，用冲裁的方法从管材上截取3个试样。拉伸屈服强度及断裂伸长率试验按GB/T 8804.1的规定进行，试验速度为（100±5）mm/min。取3个有效试验的算术平均值为测试结果（若无明显屈服点时，以最大拉伸强度为试验结果）。集束管按上述方法对外管进行试验。

6.2.5环刚度

取3段长度为（200±1）mm的完整管材试样，压缩速度为（5±1）mm/min，当试样在垂直方向的内径变形量为原内径的5%时，记录试样所受负荷，试验结果按式（2）计算：

S=(0.0186+0.025×Yi/di)×Fi/(Yi×L)                    （2）

式中：

-试样的环刚度，单位为千牛每平方米（kN/m2）；

-变形量，相对应于试样内径垂直方向5%变形时的变形量，单位为米（m）；

-试样内径，单位为米（m）；

-相对于管材5%变形时的力值，单位为千牛（kN）；

-试样长度，单位为米（m）。

取3次测量结果的算术平均值为测试结果。

6.2.6耐落锤冲击性能

1）常温冲击试验

按GB/T 14152规定，截取10个管材试样，在温度（23±2）℃，落锤高度为2m，锤头尺寸型号为D90、落锤总质量为15.3kg的条件下进行冲击，每个试样冲击一次。

2）低温冲击试验

按GB/T 14152规定，截取10个管材试样，将试样放在温度（-20±2）℃的低温试验箱中保持2h。在落锤高度为2m，锤头尺寸型号为D90、落锤总质量为15.3kg的条件下进行冲击，每个试样冲击一次。每次从低温试验箱中取出一个试样，在30s内完成试验。

6.3检验应注意的问题

6.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚、完整，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同签字确认。

6.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.3.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

7.1样品的合格判定

任一检验项目不合格，该样品（盘）判定为不合格。

7.2 批的合格判定

7.2.1 批量不大于250盘

当样本数小于10时，不合格盘数大于0，批判定为不合格；当样本数不小于10时，不合格盘数大于1，批判定为不合格。

7.2.2批量大于250盘

不合格盘数大于2时，批判定为不合格。

8  检验结果告知

检验机构应及时将检验结果通知单送达生产企业，并报交通运输部备案。

在工程现场进行的监督抽查，其检验结果通知单还应同时送达工程建设单位和工程所在地省级交通运输主管部门。

9 异议处理

9.1对检验机构的检测数据有异议，生产企业可向交通运输部提出复检申请，具备检验条件的，交通运输部委托具有法定资质的检验机构进行复检。

9.2复检采用备用样品。按6.1规定的项目和6.2规定的方法进行检验，并按7规定的原则进行合格判定。当复检结果合格，以复检结果为准。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。

10  复查

生产企业完成整改后，可向交通运输部提交整改报告和复查申请，交通运输部委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复查，并由检验机构将复查结果反馈给生产企业。

11  附则

本规范编写单位：中路高科交通检测检验认证有限公司。

本规范由交通运输部管理。

本规范自发布之日起实施，《高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量监督抽查实施规范（试行）》（交办科技〔2014〕117号）同时废止。

12  附录

附录1：检测记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：检测记录表

高密度聚乙烯硅芯塑料管（硅芯管）产品检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | JT/T 496《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》a)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | 1、JT/T 496《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》a)； 2、《高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %R.H |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 |  | 名 称 |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

高密度聚乙烯硅芯塑料管（硅芯管）产品检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 序号 | 检 测 项 目 |  | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 外观 | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出厂标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 规格尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 外径，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 壁厚，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 静态内壁摩擦系数 | α |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tgα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 拉伸屈服强度，MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 断裂伸长率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 环刚度 S=(0.0186+0.025×ΔYdi)×FΔY×L | 试样内径di，m | ×10-3 |  |  |  |  | ×10-3 |  |  |  |  |  |  | ×10-3 |  |  |  |  |  | ×10-3 | ×10-3 |
|  |  | Δy=5%di，m | ×10-3 |  |  |  |  | ×10-3 |  |  |  |  |  |  | ×10-3 |  |  |  |  |  | ×10-3 | ×10-3 |
|  |  | 试样长度L，m | ×10-3 |  |  |  |  | ×10-3 |  |  |  |  |  |  | ×10-3 |  |  |  |  |  | ×10-3 | ×10-3 |
|  |  | 所受负荷F，kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环刚度S，kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 耐落锤冲击性能 | 常温(23±2)℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低温(-20±2)℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                          复核：                日期：

集束管产品检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  | 检测类型 |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | JT/T 496《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | 1、JT/T 496《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》a)； 2、《高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  | 湿度： %R.H |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

集束管产品检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 序号 | 检 测 项 目 |  |  | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 外观 |  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出厂标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 规格尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 外管 | 外径，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁厚，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 内管 | 外径，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁厚，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 拉伸屈服强度，MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 断裂伸长率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 环刚度 S=(0.0186+0.025×ΔYdi)×FΔY×L |  | 试样内径di，m | ×10-3 |  |  | ×10-3 |  |  |  |  | ×10-3 |  |  |  | ×10-3 | ×10-3 |
|  |  |  | Δy=5%di，m | ×10-3 |  |  | ×10-3 |  |  |  |  | ×10-3 |  |  |  | ×10-3 | ×10-3 |
|  |  |  | 试样长度L，m | ×10-3 |  |  | ×10-3 |  |  |  |  | ×10-3 |  |  |  | ×10-3 | ×10-3 |
|  |  |  | 所受负荷F，kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环刚度S，kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 耐落锤冲击性能 |  | 常温(23±2)℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温(-20±2)℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                          复核：                日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）

编号:

检测报告

产品名称: 高密度聚乙烯硅芯塑料管

型号规格:     ×××型硅芯管

委托单位:        交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:     年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                          共    页  第   页

| 产品名称 | 高密度聚乙烯硅芯塑料管 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 送 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～年 月 日 |  | 样品数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | JT/T 496《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》a)； |  |  |  |
| 判定依据 | 1、JT/T 496《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》a)； 2、《高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照JT/T 496《公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管》a)要求进行了 性能指标的检测，依据JT/T 496《公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管》a)、《高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量行业监督抽查实施规范》b）进行判定，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度交通运输产品质量行业监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：              批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                           共    页  第   页

| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | 1、样品编号： 2、相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施 工 单 位 ： 监 理 单 位 ： 建 设 单 位 ： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                                          共    页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 |  |  | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.外观 | 外观颜色均匀一致；内外壁实体应平整、均匀、光滑，无塌陷、坑凹、孔洞、撕裂痕迹及杂质麻点等缺陷；截面无气泡、裂痕；硅芯管内壁紧密熔结、无脱开现象。 |  |  |  |  |
|  | 外壁上产品标识完整、清楚。 |  |  |  |  |
| 2.规格尺寸 | 2.1外径，mm |  |  |  |  |
|  | 2.2壁厚，mm |  |  |  |  |
| 3.静态内壁摩擦系数 |  |  |  |  |  |
| 4.拉伸屈服强度，MPa |  |  |  |  |  |
| 5.断裂伸长率，% |  |  |  |  |  |
| 6.环刚度，kN/m2 |  |  |  |  |  |
| 7.耐落锤冲击性能 | 常温(23±2)℃ |  | 在规定温度下，高度2m，用15.3kg重锤冲击10个试样，无开裂试样数应不少于9个。 |  |  |
|  | 低温(-20±2)℃ |  |  |  |  |

检测：                            审核：

（CMA章）

编号:

检测报告

产品名称: 高密度聚乙烯硅芯塑料管

型号规格:      ×××型集束管

委托单位:        交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:     年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                          共    页  第   页

| 产品名称 | 高密度聚乙烯硅芯塑料管 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 送 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～年 月 日 |  | 样品数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | JT/T 496《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》a) |  |  |  |
| 判定依据 | 1、JT/T 496《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》a)； 2、《高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照JT/T 496《公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管》a)要求进行了 性能指标的检测，依据JT/T 496《公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管》a)、《高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量行业监督抽查实施规范》b）进行判定，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度交通运输产品质量行业监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：              批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                           共    页  第   页

| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | 1、样品编号： 2、相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施 工 单 位 ： 监 理 单 位 ： 建 设 单 位 ： |  |  |
| 检 测 说 明 |  | 集束管只对外管进行拉伸屈服强度、断裂伸长率两项检测项目的检测，不对内管进行上述两个项目的检测。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号：                                                         共    页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 |  |  | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.外观 | 外观颜色应均匀一致；内外表面应平整、均匀、光滑，无塌陷、坑凹、孔洞、撕裂痕迹及杂质麻点等缺陷；截面应光亮、无气泡、无裂痕；硅芯管内壁紧密熔结、无脱开等现象。集束管外管应紧密包覆内部微管，形成紧密严实的整体结构，同时外管和内部微管之间应彼此独立，不应发生相互粘接现象。 |  |  |  |  |
|  | 外壁上产品标识完整、清楚。 |  |  |  |  |
| 2.规格尺寸 | 2.1外管，mm | 外径： |  |  |  |
|  |  | 壁厚： |  |  |  |
|  | 2.2内管，mm | 外径： |  |  |  |
|  |  | 壁厚： |  |  |  |
| 3.拉伸屈服强度，MPa |  |  |  |  |  |
| 4.断裂伸长率，% |  |  |  |  |  |
| 5.环刚度，kN/m2 |  |  |  |  |  |
| 6.耐落锤冲击性能 | 常温(23±2)℃ |  | 在规定温度下，高度2m，用15.3kg重锤冲击10个试样，无开裂试样数应不少于9个。 |  |  |
|  | 低温(-20±2)℃ |  |  |  |  |

检测：                            审核：